进口夏季776密封脂技术要求：

- 包含缓蚀剂，有效的润滑钢丝、提供更好的密封性、保持较高的密封压力、减小摩擦、减少滴液和飞溅、防止井场污染、防止硫化氢(H2S)。

- 技术参数

闪点，ASTM D-92 390°F(198°C)

粘度、ASTM d – 445

温度范围75°F到130°F、(24°C到54°C)

1桶55加仑

保质期(未开封容器)三年

温度和粘度参数对照表

| 粘度值(CPS) | 温度 (F) | 温度(C) | Spindle/ Speed |
| --- | --- | --- | --- |
| 2204 | 179.8°F | 82.1°C | 3/30 |
| 4039 | 138.6°F | 59.2°C | 3/30 |
| 7029 | 120.9°F | 49.4°C | 3/12 |
| 7928 | 114.1°F | 45.6°C | 3/12 |
| 8298 | 109.6°F | 43.1°C | 3/12 |
| 17460 | 95.4°F | 35.2°C | 3/6 |
| 19600 | 85.3°F | 29.6°C | 4/12 |
| 23590 | 78°F | 25.6°C | 4/12 |

进口春秋季770密封脂技术要求：

- 包含缓蚀剂，有效的润滑钢丝、提供更好的密封性、保持较高的密封压力、减小摩擦、减少滴液和飞溅、防止井场污染、防止硫化氢(H2S)。

- 技术参数：

闪点，ASTM D-92 390°F(198°C)

粘度、ASTM d - 445

温度范围45°F到80°F、(7°C到27°C)

1桶55加仑

保质期(未开封容器)三年

温度和粘度参数对照表

| 粘度值 (CPS) | 温度 (F) | 温度 (C) | Spindl/ Speed |
| --- | --- | --- | --- |
| 4309 | 85.8°F | 29.9°C | 3/12 |
| 6529 | 74.8°F | 23.8°C | 3/12 |
| 8488 | 68.4°F | 20.2°C | 3/12 |
| 8948 | 65.8°F | 18.8°C | 3/12 |
| 10300 | 60.1°F | 15.6°C | 3/6 |
| 14660 | 54.1°F | 12.3°C | 3/6 |
| 18340 | 51.1°F | 10.61°C | 4/30 |
| 21700 | 47.6°F | 8.67°C | 4/12 |